Особопрочный цветной быстротвердеющий состав

«РЕАПОЛ-20» (сухая смесь)

ТУ 5745-01-23526638-2013

Инструкция по применению.

Перед нанесением Реапол-20 старый пол необходимо очистить, обеспылить и покрыть праймером (типа «БетонКонтакт»). Температура основания и воздуха должна составлять от 5 до 25 градусов С.

Реапол-20 наносится в виде раствора (2,5 литра воды на 25 кг сухой смеси). Раствор можно приготовить в растворосмесителях гравитационного или принудительного типа. Через 2-4 часа после укладки (в зависимости от температуры основания), затирается и заглаживается, с последующим уходом за поверхностью. Наилучший уход достигается путем поддержания поверхности во влажном состоянии в течении 7 суток.

Нарезка швов осуществляется через сутки после укладки покрытия. Максимальный размер карты 6*6 м.

Внимание: При применении Реапол-20 для упрочнения поверхностей, находящихся под открытым небом, рекомендуется предварительно загрубить поверхность основания фрезерованием или дробеструйной обработкой.