Декоративный высокопрочный наливной пол

«РЕАПОЛ-7» (сухая смесь)

ТУ 5745-01-23526638-2013

Инструкция по применению.

Материал наносится по цементосодержащим основаниям.

При нанесении материала и в течение 5-ти сут. после, температура воздуха и основания должна быть не менее +5°C. Избегайте сквозняков и пересыхания материала в начальные сроки твердения. При необходимости – укрыть поверхность полиэтиленовой пленкой.

Следует выбирать конфигурацию и интенсивность заливки таким образом, чтобы наибольшее время между стыковкой замесов составляло менее 20-ти минут.

Прочность основания под устраиваемое покрытие должна быть не менее 15МПа для легких (пешеходных нагрузок) нагрузок и не менее 30 МПа для нагрузок повышенной интенсивности (например, движение тележек массой более  1т на жестких пластиковых колесах).

Основание должно быть тщательно очищено от мусора и пыли. Рыхлые и замасленные участки должны быть удаленны.

Наиболее предпочтительный способ подготовки основания заключается в нанесении промежуточного слоя по очищенному и огрунтованному основанию составом типа «Бетон-Контакт»   с расходом сухой смеси «Реапол-7» от 3-х до 5-ти кг на м.кв. При приобретении и применении «Бетон-Контакта» обратите внимание на его минимальную температуру нанесения.  После нанесения промежуточного слоя, места стока материала необходимо зашпатлевать смесью «Реапол-7» и поверхность огрунтовать повторно.

Если предполагаются нагрузки высокой и повышенной интенсивности, необходимо обработать поверхность основания мозаично-шлифовальными машинами с целью удаления цементного молочка и ослабленного верхнего слоя.

Отмерить необходимое количество воды комнатной температуры из расчета 2,0 л на 10кг сухой смеси и влить в тару для смешивания. Внимание! Сухая смесь, на момент затворения, должна иметь температуру не менее +5°C.

Высыпать в воду большую часть (2/3 - 3/4) сухой смеси.

Перемешать дрель-миксером до однородного текучего состояния (около 1-2мин).

Досыпать остаток смеси и перемешать до однородного вязко-текучего состояния (около 1мин).

Дать раствору созреть 2 мин, после чего перемешать в течение 1-2 мин.

Сразу вылить и распределить раствор по поверхности предварительно подготовленного основания ракелью или зубчатым шпателем.

Через 3-5 мин прокатать игольчатым валиком в перпендикулярных направлениях.

Отделка поверхности водоэмульсионным лаком или полировка возможна после 2-х суток твердения покрытия (прочность на сжатие не менее 20 МПа).